CASEA Historischer Gips-Fugenfüller casusan HGF

CASEA

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Fugmörtel, Fugenmörtel

Werkstoff

Calciumsulfat, Gips

Brandverhalten

A1

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

6,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

30,00

Korngröße (mm)

0,00 - 0,30