CASEA Historischer Gipsmörtel casusan HGM 1/HGM 2

CASEA

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Mauermörtel

Farbton

weiß

Werkstoff

Gips

Brandverhalten

A1

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

2,00

Druckfestigkeit (N/mm²)

10,00