CASEA Historischer Gipsputzmörtel casusan HAP

CASEA

Eigenschaften

Anwendung Mörtel

Putzmörtel

Farbton

weiß

Werkstoff

Gips

Brandverhalten

A1

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

1,50

Druckfestigkeit (N/mm²)

2,50