CASEA Kalkglätte bauprocalc KG

CASEA

Eigenschaften

Anwendung Putze

Innendeckenputz, Innenwandputz

Bindemittelbasis

Kalk, Lehm, Weißzement

Werkstoff

Kalk

Brandverhalten

A1

Lösemittelhaltigkeit / Wasserverdünnbarkeit

wasserverdünnbar

Spezifikation Mörtel

Normalmörtel

Verarbeitbarkeit

Handverarbeitung, Maschinenverarbeitung (pumpfähig)

Druckfestigkeit (N/mm²)

2,00

Korngröße (mm)

0,00 - 0,10