Danogips DANO® Ausbau DF/GKF

Danogips

Eigenschaften

GTIN:

4019063643730

HAN:

00177507

Farbton

grau

Oberfläche

unbeschichtet

Werkstoff

Gipsplatten

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

1.500,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Befestigung

Deckenbefestigung, Wandbefestigung

Brandverhalten

A2-s1, d0

Kantenausführung

halbrund

Biegezugfestigkeit (N/mm²)

2,40 - 6,80

Druckfestigkeit (N/mm²)

5,50

Gewicht (kg/m²)

10,10

Rohdichte (kg/m³)

800,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,23

Feuchtigkeitsaufnahme bei 20°C Lufttemperatur in %

0.3 bis 2.0

Haftfestigkeit Fugenspachtel [Mpa]

0,25

Norm Brandverhalten

A2 nach DIN 4102