
Gipsplatten-Unterdecke für Holzbalkendecke, 1 x 12.5 mm DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi, Ausführung mit Unterkonstruktion aus Holzlattung 50/30 mm

Danogips

Eigenschaften



Ausführung Unterkonstruktion

Lattung

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Feuerbeständigkeit

30 min.

Feuerwiderstandsklasse

F 30 - B

Werkstoff

Gipskarton

Anzahl Beplankungslagen

einlagig

Art der Abhängung

Direktbefestigung

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Unterkonstruktion

Holz

Abstand Abhänger (mm)

800,00

Dicke Beplankung (mm)

12,50

Dicke Dämmschicht (mm)

100,00

Achsabstand Tragprofile b (mm)

435

Plattentyp Beplankung

DANO® Feuer imprägniert DFH2/GKFi

Mineralwolleinlage

≥ 100 mm

Oberseitige Schalung

≥ 16 mm Holzwerkstoffplatte ≥ 600 kg/m³