Rockwool ProRox® MA 520 ALU Steinwollematte

DEUTSCHE ROCKWOOL

Eigenschaften

Ausführung

Rolle

Oberfläche

kaschiert

Werkstoff

Steinwolle

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

2.000,00 - 8.000,00

Stärke (mm)

30,00 - 120,00

Brandverhalten

A1

Feuchteverhalten Dämmstoff

WS - kurzzeitige Wasseraufnahme

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

wasserabweisend

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung

sd-Wert (m)

200,00