Rockwool Teclit® Dämmkappe Ventildämmformteil

DEUTSCHE ROCKWOOL

Eigenschaften

Nennweite Rohr

DN 15, DN 20, DN 25, DN 32

Werkstoff

Steinwolle

Länge (mm)

195,00 - 275,00

Brandverhalten

A2L-s1, d0

Kaschierung

einseitig

Wasserbeständigkeit

wasserabweisend

Werkstoff Kaschierung, Beschichtung

Aluminiumfolie mit Glasfaserverstärkung

Geeignet für äußeren Rohrdurchmesser (mm)

18,00 - 42,00

sd-Wert (m)

1.500,00

Spezifische Wärmekapazität c (J/(kg\*K))

840,00