Rockwool Voll-Sickenfüller

DEUTSCHE ROCKWOOL

Eigenschaften

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

1.000,00

Brandverhalten

A1

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Breite (oben) (m)

0,11 - 0,19

Breite (unten) (m)

0,05 - 0,13

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04

Rohdichte (kg/m³)

150,00

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl

1,00