elka® Naturholzplatte VITA - 19 mm N+F

elka-Holzwerke

Eigenschaften

Werkstoff

Holz

Breite (mm)

1.025,00

Länge (mm)

2.525,00 - 5.050,00

Stärke (mm)

19,00

Brandverhalten

D-s2, d0

Kantenausführung

Nut und Feder

Biegefestigkeit (N/mm²)

35,00

Schallabsorptionsgrad

0,10 - 0,30

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,11

Sonderformate auf Anfrage

Ja