elka® Naturholzplatte VITA - 22 mm

elka-Holzwerke

Eigenschaften

Werkstoff

Holz

Breite (mm)

2.050,00

Länge (mm)

5.050,00

Stärke (mm)

22,00

Brandverhalten

D-s2, d0

Kantenausführung

gerade

Biegefestigkeit (N/mm²)

30,00

Schallabsorptionsgrad

0,10 - 0,30

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,11

Sonderformate auf Anfrage

Ja