ERFURT-Variovlies V 150

Erfurt & Sohn

Eigenschaften



GTIN:

4000599001538

HAN:

1002863

Farbton

weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Holzfaser, Stoff, Vlies

Anzahl Oberflächenaufträge

2-mal, einmal

Ausführung Grundbeschichtungsstoff

farblos, pigmentiert

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung

Beschichtungsstoff Grundbeschichtung, Grundbeschichtungsstoff wasserbasiert, Haftbrücke, verdünnter Kleister

Brandverhalten

B-s1, d0

Diffusionsverhalten

diffusionsoffen

Putz

Gipsputz P IV, Kalkputz P I, Kalkzementputz P II, Lehmputz, Zementputz P III

Verarbeitungstechnologie Beschichtung/Bekleidung

rollen, spritzen, streichen

Gewicht (kg)

2,81

Rollenbreite (m)

0,75 - 1,00

Rollenlänge (m)

25,00

Anmerkung Putz

AT und AU hängen voneinander ab, je nach Untergrund werden unterschiedliche Vorbehandlungen und Kleister verwendet

Brandverhalten mit Gipskartonuntergrund

B (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1

Dimensionsstabil

Ja

Frei von

Glasfasern | Schwermetallverbindungen

Leicht entfernbar

Ja

Oberfläche Putz

geglättet

Rollenformate

25 x 0.75 m | 25 x 1.00 m

Sonstige Eigenschaften

Feuchtigkeitsregulierend, Extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest , Wohngesund und frei von PVC und Weichmachern, In Wandklebetechnik oder mit der Tapeziermaschine verarbeitbar und leicht entfernbar