Essential U 3003 Rubinusrot NT 4100x1854mm

Fundermax

Eigenschaften

Farbton

rot

Oberfläche

seidenmatt

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.854,00

Länge (mm)

4.100,00

Stärke (mm)

2,00 - 13,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Befestigung

kleben, schrauben

Brandverhalten

B-s2, d0

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

braun

Kantenausführung

gerade

Biegefestigkeit (N/mm²)

80,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,30

Farbtonbezeichnung Hersteller

3003 Rubinusrot NT