
Max Compact Interior (XL) U 2369 Schwarzblau FH 4100x1854mm

Fundermax

Eigenschaften



Farbton

blau, schwarz

Oberfläche

glatt

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.854,00

Länge (mm)

4.100,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Befestigung

kleben, schrauben

Brandverhalten

D-s2, d0

Farbe des Kerns

dunkelgrau, hellgrau, schwarz, weiß

Biegefestigkeit (N/mm²)

80,00 - 110,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,30

Farbtonbezeichnung Hersteller

2369 Schwarzblau FH