
Star Favorit (E05) U 2296 Schneeweiss FH

Fundermax

Eigenschaften



Farbton

weiß

Oberfläche

glatt

Werkstoff

Holzspan, Mitteldichte Faserplatte (MDF), Papier

Breite (mm)

2.070,00

Länge (mm)

2.800,00

Stärke (mm)

8,00 - 38,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Brandverhalten

D-s2, d0

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Kantenausführung

gerade

Biegefestigkeit (N/mm²)

8,50 - 15,00

Rohdichte (kg/m³)

600,00 - 900,00

Schallabsorptionsgrad

0,10 - 0,25

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,12 - 0,18

Farbtonbezeichnung Hersteller

2296 Schneeweiss FH