Surface U 0077 Graphitgrau NG

Fundermax

Eigenschaften

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

glänzend

Werkstoff

High Pressure Laminate (HPL)

Breite (mm)

1.300,00

Länge (mm)

4.100,00

Stärke (mm)

6,00 - 13,00

Ausführung Bekleidung

Platte

Baustoff, Platte

HPL-Kompaktplatte

Befestigung

kleben, schrauben

Brandverhalten

B-s2, d0

Chemische Beständigkeit

lösungsmittelbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Farbe des Kerns

braun

Kantenausführung

gerade

Biegefestigkeit (N/mm²)

80,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,30

Farbtonbezeichnung Hersteller

0077 Graphitgrau NG