AFFINITY SPORT 2X20ML - YUKI

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710615764

HAN:

86884402

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

hellgrau

Oberfläche

matt, strukturiert

Werkstoff

Vinyl

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,00

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,80

Reflexionsgrad (%)

72,20

Resteindruck (mm)

0,02

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

4402

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 7

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, recycelter Inhalt bis zu 25 %

Oberflächenvergütung

Evercare™

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

Renovierbar

Ja

Lebenslang einpflegefrei

Ja

NCS Farbton

1002-Y50R

Ausführung Bodenbelag

einschichtig

Ballrückprall

≥ 90 %