ATTRACTION CONNECT 635X635 - PAGO

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710379062

HAN:

36354004

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

635,00

Länge (mm)

635,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Fliesen

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

80,00

Dicke Nutzschicht (mm)

1,00

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00

Gewicht (kg/m²)

7,46

Reflexionsgrad (%)

15,00

Resteindruck (mm)

0,10

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

4004

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,25 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit bis zu 80 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Protecsol®2

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

NCS Farbton

6502-B