CREATION 30 DESIGN 184X1219 - RANCH

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710366574

HAN:

35270456

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 31

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

beige, grau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

184,00

Länge (mm)

1.219,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

vollflächig kleben

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien, gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Planken

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

0,30

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,46

Reflexionsgrad (%)

23,50

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0456

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,10 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit mindestens 35 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

ProtecshieldTM

REACH-konform

ja

Zertifikate

Indoor Air Comfort Gold, FloorScore®

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³