CREATION 30 SOLID CLIC 389X729 - Fliesen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 31

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

beige, dunkelgrau, grau, hellgrau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

389,00

Länge (mm)

729,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

Interlocking, lose verlegen

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien, gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Fliesen

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

0,30

Gesamtdicke Belag (mm)

4,50

Gewicht (kg/m²)

7,12

Reflexionsgrad (%)

12,60 - 48,90

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0374, 0436, 0618, 0868, 0869, 1275, 1276

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

~ 0,05 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit mindestens 55 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

ProtecshieldTM

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®, M1

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³