CREATION 40 ZEN 245X1250 - BOSTONIAN OAK MEDIUM

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710602719

HAN:

38771422

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 32

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Holz

Farbton

dunkelbraun

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

245,00

Länge (mm)

1.250,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Planken

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

19,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,40

Gesamtdicke Belag (mm)

3,60

Gewicht (kg/m²)

2,68

Reflexionsgrad (%)

15,60

Resteindruck (mm)

0,20

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

20,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

1422

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,05 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt aus bis zu 19 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

ProtecshieldTM

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®, M1

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

NCS Farbton

6010-Y50R