CREATION 55 LOOSELAY 914X914 - DOCK TAUPE

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710651472

HAN:

39790087

Benutzungsintensität

Klasse 33, Klasse 42

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Stein

Farbton

dunkelgrau

Oberfläche

matt, strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

914,00

Länge (mm)

914,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien, gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Fliesen

RTS Emissionsklasse

M1

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

35,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,55

Gesamtdicke Belag (mm)

4,50

Gewicht (kg/m²)

7,50

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

7,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0087

Maßstabilität

≤ 0,05 %

Oberflächenvergütung

ProtecshieldTM

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³