CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC 229X1220 - Planken

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 33, Klasse 42

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Holz

Farbton

beige, braun, dunkelbeige, dunkelbraun

Oberfläche

matt, strukturiert

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

228,60

Länge (mm)

1.220,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien, gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Planken

RTS Emissionsklasse

M1

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

35,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,55

Gesamtdicke Belag (mm)

5,50

Gewicht (kg/m²)

7,60

Reflexionsgrad (%)

23,50 - 36,60

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

19,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0347, 0455, 0456, 1559, 1560, 1561

Maßstabilität

≤ 0,05 %

Oberflächenvergütung

ProtecshieldTM

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

NCS Farbton

4010-Y30R, 4005-Y20R, 4030-Y20R, 3010-Y20R, 4020-Y30R, 4020-Y20R

Verschleißverhalten

≤ 2,0 mm³