CREATION EVO 184X1219 - Planken

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

beige, braun, dunkelbraun, dunkelgrau, grau

Oberfläche

strukturiert

Werkstoff

thermoplastische Polymere

Breite (mm)

184,00

Länge (mm)

1.219,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

vollflächig kleben

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien, gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Planken

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,48

Reflexionsgrad (%)

21,30 - 38,90

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,25

Gerflor_Farbcode

1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,10 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit bis zu 35 % Recyclinganteil, vollständig recycelbar und hergestellt mit bis zu 35 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Protecshield™

REACH-konform

ja

Zertifikate

Indoor Air Comfort Gold, FloorScore®, Blauer Engel, M1, Cradle to Cradle Silber

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³