DLW MARMORETTE ACOUSTIC 4.0 MM 15DB - SUNSET ORANGE

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710463259

HAN:

R8870019

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 33, Klasse 41

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

orange

Oberfläche

glatt, marmoriert

Werkstoff

Linoleum

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

31.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

vollflächig kleben

Beständigkeit Belag

gegen Öle und Fette

Brandverhalten

Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

4,00

Gewicht (kg/m²)

3,90

Reflexionsgrad (%)

27,30

Resteindruck (mm)

0,40

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

15,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,04

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,17

Gerflor\_Farbcode

0019

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Nachhaltigkeit

besteht aus 98 % natürlichen Rohstoffen, von denen 76 % schnell nachwachsend sind, ist 100 % recycelbar und besteht aus bis zu 40 % Recyclingmaterial

Oberflächenvergütung

Neocare

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®, Blauer Engel, M1, Nordic Ecolabel (Swan), Cradle to Cradle Silber

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend nach 24 Std.

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

98,65 % antivirale Aktivität nach 5 Std.

NCS Farbton

3040-Y60R

Weichmacherfrei

Ja

Standortisolation

> 200 kΩ

Unterschicht

Korkrücken und Jutegewebe