DLW MARMORETTE SPORT 3.2 MM - PAPAYA ORANGE

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710452406

HAN:

R1221172

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

orange

Oberfläche

glatt, marmoriert

Werkstoff

Linoleum

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

28.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

vollflächig kleben

Beständigkeit Belag

gegen Öle und Fette

Brandverhalten

Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Dicke Nutzschicht (mm)

2,70

Gesamtdicke Belag (mm)

3,20

Gewicht (kg/m²)

3,80

Reflexionsgrad (%)

33,10

Resteindruck (mm)

0,15

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

6,00

Wärmedurchlasswiderstand (m²\*K/W)

0,02

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,17

Gerflor\_Farbcode

1172

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Nachhaltigkeit

besteht aus 98 % natürlichen Rohstoffen, von denen 76 % schnell nachwachsend sind, ist 100 % recycelbar und besteht aus bis zu 40 % Recyclingmaterial

Oberflächenvergütung

keine

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®, Blauer Engel, M1, Nordic Ecolabel (Swan), Cradle to Cradle Silber

Frei von Schwermetallen

ja

NCS Farbton

2060-Y30R

Weichmacherfrei

Ja

Unterschicht

Jutegewebe