GTI MAX CONNECT 635X635 - LIBECCIO

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710387692

HAN:

26600262

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

dunkelgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

635,00

Länge (mm)

635,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Fliesen

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

6,00

Gewicht (kg/m²)

9,37

Reflexionsgrad (%)

17,10

Resteindruck (mm)

0,10

Shorehärte

55,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0262

Desinfektionsmittelbeständig

Ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,25 %

Nachhaltigkeit

zu 80 % hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

PUR+

REACH-konform

Ja

Zertifikate

FloorScore®