
MIPOLAM CLASSIC/1.5/2X20ML=40M - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 31

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Dekor

marmoriert

Farbton

grau, hellgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ II

Anteil Recyclingmaterial (%)

14,00

Dicke Nutzschicht (mm)

1,50

Gesamtdicke Belag (mm)

1,50

Gewicht (kg/m²)

2,52

Reflexionsgrad (%)

38,30 - 56,10

Resteindruck (mm)

0,03

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0002, 0005

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, recycelter Inhalt bis zu 14 %

Oberflächenvergütung

PUR

REACH-konform

Ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

Ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

NCS Farbton

3502-B, 2002-B