MIPOLAM EVO 2X20ML - KIRUNA

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710510854

HAN:

86919031

Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

marmoriert

Farbton

hellbeige

Werkstoff

thermoplastische Polymere

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Cradle to Cradle®

Silber

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,70

Reflexionsgrad (%)

52,40

Resteindruck (mm)

0,04

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

9031

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 % Bahnen | ≤ 0,25 % Fliesen

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit bis zu 25 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®, Blauer Engel, Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

Renovierbar

Ja

Lebenslang einpflegefrei

Ja

NCS Farbton

2005-Y40R