
MIPOLAM PLANET R10 2X20ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

beige, blau, dunkelbeige, dunkelbraun, dunkelgrau, grau, grün, hellbeige, hellgrau, orange, rot, violett

Oberfläche

matt

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

25,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,70

Reflexionsgrad (%)

6,50 - 72,20

Resteindruck (mm)

0,02

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

5402, 5403, 5404, 5406, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5416, 5417, 5418, 5420, 5422, 5424, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5432, 5436, 5437, 5438, 5439, 5441, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5450, 5455, 5456, 5459, 5460, 5466, 5475, 5482

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 7

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt mit bis zu 25 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

Renovierbar

Ja

Lebenslang einpflegefrei

Ja

NCS Farbton

2030-G80Y, 3010-Y40R, 2020-G20Y, 7005-R50B, 1502-B, 2002-R50B, 4010-Y50R, 3005-Y50R, 5030-Y80R, 2500-N, 3010-R70B, 2005-Y30R, 1002-Y50R, 6010-Y50R, 1030-Y20R, 1050-B40G, 3050-R80B, 5502-B, 5020-B10G, 1500-N, 2005-Y40R, 3005-R80B, 3502-R, 2010-R70B, 2002-Y50R, 3020-R90B, 5005-Y50R, 3050-Y70R, 7502-B, 1515-R90B, 2040-R90B, 2050-Y10R, 6000-N, 5030-R90B, 2030-R40B, 4502-B, 4040-G30Y, 1005-Y30R, 2050-R90B