MIPOLAM ROBUST EL7 2.0 2X20 ML - PEWTER

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710136726

HAN:

41350013

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

dunkelgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Erdableitwiderstand

max. 1 x 10 hoch 9 Ohm

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ II

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,30

Reflexionsgrad (%)

18,20

Resteindruck (mm)

0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0013

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 % Bahnen | ≤ 0,25 % Fliesen

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

REACH-konform

ja

weitere Eigenschaften

erfüllt die Anforderungen an permanente Ableitfähigkeit