MIPOLAM SYMBIOZ 2X20 ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

beige, blau, braun, dunkelgrau, gelb, grau, grün, hellbeige, hellgrau, orange, rot, schwarz, violett

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Beständigkeit Belag

gegen UV-Licht größer Stufe 6

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,60

Reflexionsgrad (%)

5,80 - 73,40

Resteindruck (mm)

0,02

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

6001, 6005, 6006, 6008, 6009, 6010, 6025, 6027, 6029, 6030, 6031, 6032, 6034, 6037, 6039, 6041, 6043, 6044, 6045, 6050, 6056, 6057, 6058, 6059, 6075, 6202, 6208, 6209

Desinfektionsmittelbeständig

Ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 7

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

zu über 75 % aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen, 100 % biologischer Weichmacher, hergestellt mit mindestens 25 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

Ja

Zertifikate

FloorScore®

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Renovierbar

Ja