MIPOLAM SYMBIOZ EL7 EV 2X20 ML - GREY STONE

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710371028

HAN:

86556109

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

hellgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Erdableitwiderstand

max. 1 x 10 hoch 9 Ohm

Farbechtheit

lichtecht

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ II

Dicke Nutzschicht (mm)

2,00

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,10

Reflexionsgrad (%)

52,40

Resteindruck (mm)

0,02

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

4,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

6109

Desinfektionsmittelbeständig

Ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 7

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

Ja

Zertifikate

FloorScore®

weitere Eigenschaften

erfüllt die Anforderungen an permanente Ableitfähigkeit

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Renovierbar

Ja