MIPOLAM TECHNIC EL5 EU 2.0 608X608 - BEIGE

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710320293

HAN:

38510640

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 9

Farbton

beige

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

608,00

Länge (mm)

608,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig, haushaltschemikalienbeständig

Erdableitwiderstand

max. 1 x 10 hoch 6 Ohm

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Fliesen

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ II

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

3,80

Reflexionsgrad (%)

47,60

Resteindruck (mm)

0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0640

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,25 %

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

ja

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Begehaufladung

< 100 V, getestet mit ESD Schuhen (Typ ABEBA und Uvex)