MURAL CALYPSO 2X30ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Dekor

Beton, grafisch, Holz, Stein, Textil, uni

Farbton

blau, gelb, grün, hellbeige, hellgrau, rot, weiß

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

30.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

19,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,10

Gesamtdicke Belag (mm)

0,92

Gewicht (kg/m²)

1,61

Reflexionsgrad (%)

51,00 - 82,80

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor\_Farbcode

7000, 7002, 7005, 7010, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7201, 7309, 7311, 7408, 7611, 7711, 7721, 7740, 7744

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

0502-G, 1002-Y, 1502-G50Y, 1515-R90B, 1005-Y20R, 1000-N, 1502-B, 1515-Y70R, 1015-R80B, 1002-G, 1002-Y50R, 1505-Y30R, 0530-Y10R, 0502-G50Y, 1502-Y50R, 0804-Y30R, 1502-Y, 0500-N, 1505-Y40R, 1515-R, 0502-B, 2010-G, 0502-Y

REACH-konform

ja

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m3

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen