MURAL CALYPSO 2X30ML - VERONA

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710632075

HAN:

HB567027

Dekor

Stein

Farbton

hellgrau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

30.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

19,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,10

Gesamtdicke Belag (mm)

0,92

Gewicht (kg/m²)

1,61

Reflexionsgrad (%)

65,20

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor_Farbcode

7027

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

1502-Y50R

REACH-konform

ja

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m3

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen