MURAL REVELA 65X37.5 - KAMINA

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

5411090042378

HAN:

39217091

Dekor

Stein

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

375,00

Länge (mm)

650,00

Befestigung

kleben, Nut und Feder

Brandverhalten

D-s3, d0

Farbechtheit

lichtecht

Kantenausführung

gefast

Lieferform

Fliese

Anteil Recyclingmaterial (%)

30,00

Dicke Nutzschicht (mm)

5,00

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00

Gewicht (kg/m²)

6,75

Reflexionsgrad (%)

40,70

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor\_Farbcode

7091

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

3000-N

Oberflächenvergütung

Polyurethan-Oberflächenschutz

REACH-konform

zu 100 %

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m3

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen