MURAL REVELA 90X260 - AMPARA

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

5411090038562

HAN:

39257093

Dekor

Stein

Farbton

hellgrau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

900,00

Länge (mm)

2.600,00

Befestigung

kleben, Nut und Feder

Brandverhalten

D-s3, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Paneele

Anteil Recyclingmaterial (%)

30,00

Dicke Nutzschicht (mm)

5,00

Gesamtdicke Belag (mm)

5,00

Gewicht (kg/m²)

6,75

Reflexionsgrad (%)

72,20

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor\_Farbcode

7093

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

1002-B50G

Oberflächenvergütung

Polyurethan-Oberflächenschutz

REACH-konform

zu 100 %

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m3

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen