MURAL ULTRA DESIGN 2X21ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Dekor

Beton, grafisch, Holz, Textil, uni

Farbton

blau, grün, hellbeige, hellgrau, weiß

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

21.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

20,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,10

Gesamtdicke Belag (mm)

1,50

Gewicht (kg/m²)

2,55

Reflexionsgrad (%)

54,80 - 80,70

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor_Farbcode

8000, 8002, 8005, 8010, 8011, 8309, 8408, 8611, 8711, 8721, 8740, 8744

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

0603-Y80R, 2002-Y50R, 1002-Y50R, 0804-Y70R, 1502-G50Y, 1005-Y50R, 1502-Y50R, 2002-Y, 1510-G20Y, 1515-R80B

Oberflächenvergütung

Protecsol®

REACH-konform

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m3

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen