MURAL ULTRA DESIGN 2X21ML - ICE

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710532023

HAN:

28858711

Dekor

Beton

Farbton

hellgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

21.000,00

Befestigung

kleben

Brandverhalten

B-s2, d0

Farbechtheit

lichtecht

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

20,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,10

Gesamtdicke Belag (mm)

1,50

Gewicht (kg/m²)

2,55

Reflexionsgrad (%)

67,00

Frei von Schwermetallen

ja

Gerflor_Farbcode

8711

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

NCS Farbton

1502-Y50R

Oberflächenvergütung

Protecsol®

REACH-konform

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m3

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Wandbelag heterogen/homogen

heterogen