
PREMIUM ACOUSTIC INDIANA² - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 42

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

beige, blau, dunkelbraun, grau, hellbeige, hellgrau, weiß

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

25.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1, Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

RTS Emissionsklasse

M1

Rückenausrüstung

Schaumausrüstung

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

27,00

Dicke Nutzschicht (mm)

1,02

Gesamtdicke Belag (mm)

3,00

Gewicht (kg/m²)

2,80

Reflexionsgrad (%)

20,20 - 88,70

Resteindruck (mm)

0,06

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

17,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

4001, 4002, 4009, 4047, 4052, 4053, 4343, 8226

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

hergestellt mit 24 % Recyclinganteil, 22 % bio-basierten Rohstoffen (aus landwirtschaftlichen Pflanzenabfällen) und 50 % mineralischen Rohstoffen

Oberflächenvergütung

Evercare™

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

NCS Farbton

2005-Y50R, 6010-Y10R, 1502-B, 1005-Y20R, 1515-R90B, 3020-Y20R, 0502-Y, 3502-Y