TARAFLEX® BATECO - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710213533

HAN:

H3756801

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Farbton

schwarz

Werkstoff

Vinyl

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

30.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

lose verlegen

Bodenbelag heterogen/homogen

homogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Anteil Recyclingmaterial (%)

100,00

Gesamtdicke Belag (mm)

1,50

Gewicht (kg/m²)

2,05

Reflexionsgrad (%)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

6801

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, hergestellt aus 100 % recycelten Produktionsreststoffen

Zertifikate

FloorScore®

NCS Farbton

8502-B

Druckfestigkeit (mm)

≤ 0.5

Reibungsfestigkeit (mg)

≤ 300