TARAFLEX PERFORMANCE WOOD 20.50 ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 42

Farbton

beige, braun

Werkstoff

Vinyl

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

20.500,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Cfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Lieferform

Rolle

Gesamtdicke Belag (mm)

9,00

Gewicht (kg/m²)

5,25

Reflexionsgrad (%)

43,30

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

20,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

6350, 6375, 6381

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Nachhaltigkeit

hergestellt mit mindestens 30 % Recyclinganteil

Oberflächenvergütung

Protecsol® mit Dreifachwirkung

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Ballrückprall

≥ 90 %

Druckfestigkeit (mm)

≤ 0.5

Reibungsfestigkeit (mg)

≤ 350

Schaumträger

CXP™HD Schaumträger von doppelter Dichte

SA - Shock Absorption (Kraftabbau) EN 14904

Kategorie P2: 35 bis 45 % Kraftabbau

Schlag-und Stoβfestigkeit (N/m)

≥ 8

Vertikale Standardverformung (mm)

≤ 3