TARAFLEX SURFACE UNI 20.50 ML - MINT GREEN

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710401008

HAN:

H9566570

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 42

Farbton

grün

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

1.500,00

Länge (mm)

20.500,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

T

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,90

Reflexionsgrad (%)

16,60

Resteindruck (mm)

0,10

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

3,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

6570

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Oberflächenvergütung

Protecsol® mit Dreifachwirkung, PUR Protect

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Verschleißverhalten

≤ 2,0 mm³

Druckfestigkeit (mm)

≤ 0.5

Reibungsfestigkeit (mg)

≤ 350

Schlag-und Stoβfestigkeit (N/m)

≥ 8

Energie-Rückgabe m/s

≥ 0.31