TARALAY IMPRESSION COMPACT - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

Beton, grafisch, Holz, metallic, Terrazzo, Textil, uni

Farbton

beige, blau, braun, dunkelbeige, dunkelbraun, dunkelgrau, gelb, grau, grün, hellbeige, hellgrau, orange, rot, schwarz, violett, weiß

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

25.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

14,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,70

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,64

Reflexionsgrad (%)

9,10 - 68,00

Resteindruck (mm)

0,03

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

8,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0373, 0519, 0523, 0524, 0543, 0680, 0720, 0723, 0725, 0727, 0736, 0737, 0745, 0755, 0760, 0763, 0770, 0773, 0832, 0848, 0923, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1110, 1314

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

ca. 0,08 %

Oberflächenvergütung

Protecsol®2

REACH-konform

zu 100 %

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

NCS Farbton

5010-Y30R, 4005-Y20R, 3005-Y20R, 2002-Y50R, 3010-Y30R, 5502-R, 4010-Y30R, 1502-Y, 5005-Y20R, 4502-Y, 5000-N, 5500-N, 3002-R, 3005-Y50R, 3020-Y20R, 6020-Y40R, 2005-Y80R, 4502-R, 3040-R80B, 3020-Y, 3010-Y50R, 1050-G60Y, 1502-Y50R, 3005-R20B, 6005-B80G, 1565-B, 2005-Y60R, 7010-R70B, 2050-R20B, 3502-Y, 1002-Y50R / 8000-N, 3020-R20B, 5030-G10Y, 3000-N, 6502-Y, 3502-R, 2040-R80B, 1060-Y10R, 3005-Y80R, 4010-Y50R, 3010-Y40R, 5010-R90B, 1502-R, 4502-B, 5010-Y50R, 5005-Y80R, 2502-R, 2050-Y80R, 2030-R80B, 2500-N, 2502-Y, 4020-Y70R, 1505-Y90R, 3050-R80B, 3030-G30Y, 1502-G50Y, 1505-Y20R, 1030-G50Y, 3010-G30Y, 5005-Y50R, 4030-R60B, 1050-B, 3010-R10B, 4030-Y50R, 1070-Y20R, 4502-G, 4040-R, 1002-R

Verschleißverhalten

≤ 2,0 mm³