
TARALAY IMPRESSION COMPACT - CHESS BLACK & WHITE

Gerflor

Eigenschaften



GTIN:

3475710601972

HAN:

20011041

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

R 10

Dekor

grafisch

Farbton

schwarz, weiß

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

25.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Beständigkeit Belag

gegen Haushaltchemikalien

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Dekontaminierbarkeit

sehr gut

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

14,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,70

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,64

Reflexionsgrad (%)

36,70

Resteindruck (mm)

0,03

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

8,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

1041

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

ca. 0,08 %

Oberflächenvergütung

Protecsol®2

REACH-konform

zu 100 %

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 10 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)

99,7 % nach 2 h; 99,9 % nach 5 h

NCS Farbton

1002-Y50R / 8000-N

Verschleißverhalten

≤ 2,0 mm³