TARALAY INITIAL COMPACT - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Farbton

beige, blau, braun, dunkelbraun, dunkelgrau, grau, grün, hellbeige, hellgrau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

25.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

0,70

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,64

Reflexionsgrad (%)

13,70 - 60,70

Resteindruck (mm)

0,03

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

6,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0024, 0035, 0037, 0047, 0049, 0069, 0465, 0515, 0516, 0518, 0545, 0588, 0589, 0590, 0595, 0596, 0597, 0599, 0600, 0636, 0779, 0790, 0791, 0797, 0799, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0828, 0829

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

Protecsol®

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend