TARALAY INITIAL COMPACT - DIVERSION TURQUOISE

Gerflor

Eigenschaften

GTIN:

3475710390609

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Farbton

blau

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

25.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

0,70

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,64

Reflexionsgrad (%)

30,50

Resteindruck (mm)

0,03

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

6,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0825

Desinfektionsmittelbeständig

ja

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

Protecsol®

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend