
TARASAFE COMPACT ULTRA 2X20 ML - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften



Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

A, B, R 10

Farbton

beige, blau, dunkelbraun, dunkelgrau, grau, grün, hellbeige, hellgrau, rot

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben, schweißen

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Dicke Nutzschicht (mm)

0,85

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,46

Reflexionsgrad (%)

10,10 - 59,60

Resteindruck (mm)

0,03

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

4128, 4460, 4463, 4465, 4472, 4505, 7383, 7384, 7482, 8013, 8701, 8704, 8709, 8710, 8717

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat

Oberflächenvergütung

SparClean®

Zertifikate

FloorScore®

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend