TARASAFE H₂O - Bahnen

Gerflor

Eigenschaften

Benutzungsintensität

Klasse 34, Klasse 43

Bewertungsgruppe Rutschgefahr

B, R 11

Farbton

beige, blau, dunkelgrau, grau, grün

Feucht- / Nassraum

geeignet für Feuchtraum, geeignet für Nassraum

Werkstoff

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite (mm)

2.000,00

Länge (mm)

20.000,00

Aufladungsspannung im Begehversuch

max. 2 kV (antistatisch)

Befestigung

kleben

Bodenbelag heterogen/homogen

heterogen

Brandverhalten

Bfl-s1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig

Farbechtheit

lichtecht

Formaldehyd Emissionsklasse

E1

Lieferform

Rolle

Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag

Bindemittelgehalt Typ I

Anteil Recyclingmaterial (%)

29,00

Dicke Nutzschicht (mm)

0,85

Gesamtdicke Belag (mm)

2,00

Gewicht (kg/m²)

2,35

Reflexionsgrad (%)

19,90 - 43,70

Resteindruck (mm)

0,10

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,25

Gerflor\_Farbcode

0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036

Lichtechtheit

≥ Stufe 6

Maßstabilität

≤ 0,40 %

Nachhaltigkeit

vollständig recycelbar, zu 29 % aus recyceltem Material hergestellt

Oberflächenvergütung

SparClean®

REACH-konform

ja

Zertifikate

FloorScore®

Frei von Schwermetallen

ja

TVOC (28 Tage)

< 100 µg/m³

Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA)

> 99 % wachstumshemmend

NCS Farbton

3005-Y50R, 5502-B, 3020-R90B, 4000-N, 4010-G30Y, 4005-Y50R, 3000-N, 3010-Y50R